泡沫混凝土配合比的设计方法

以水泥-粉煤灰-泡沫-水原料体A系为例介绍泡沫混凝土配合比设计方法。

泡沫混凝土设计干密度为ρ干(kg/m3)；

基本用水量为MW(kg/m3)；

基本水料比为φ，视粉煤灰掺量和泡沫剂质量作适当调整，一般情况下取0.5；

水泥用量为MC（kg/m3）；

粉煤灰用量为MFA（kg/m3），一般情况下MFA为干粉料的0-30%。

配合比设计关系式见（1.1）-（1.6）。

ρ干=SA(MC+MFA)               (1.1)

MW=φ(MC+MFA)               （1.2）

式中：

SA-形成水泥石后，水泥所增加的质量系数，普通硅酸盐水泥1.2，硫铝酸盐水泥取1.4。

1m3泡沫混凝土中，由水泥、粉煤灰和水组成的浆体总体积为V1，泡沫添加量V2。即配置单位体积泡沫混凝土，由水泥、粉煤灰和水组成浆体体积不足部分由泡沫填充。

V1=MFA2.6+MC3.1+MW1÷1000        （1.3）

V2=K(1-V1)                    (1.4)

式中：

2.6为粉煤灰密度，3.1为水泥密度。

V1-加入泡沫前，水泥、粉煤灰和水组成的浆体总体积（m3）；

V2-泡沫添加量（m3）；

K-富余系数，通常大于1，视泡沫剂质量和制泡时间而定。主要考虑泡沫加入到浆体中混合时的损失。对于稳定性较好的泡沫剂，一般情况下取1.1-1.3。

MY=V2ρ泡                       （1.5）

MP=MY/（β+1）                 （1.6）

式中：

MY-形成的泡沫液质量（kg/m3）；

ρ泡-实测泡沫密度（kg/m3）；

MP-泡沫剂质量（kg）。